Грунтовка  БЕТОН-КОНТАКТ

Свойства: Специальный грунт в качестве сцепляющего средства. Особая композиция наполнителей создает шероховатую поверхность, на которую хорошо прилипает штукатурная смесь. Не содержит растворителей. Значительно улучшает адгезию - сцепляемость наносимых в дальнейшем  материалов с поверхностью. Покрытие паропроницаемое - не изолирует водяные пары внутри помещения, поверхность «дышит». Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, без запаха. Экологически чистый продукт. 

Состав: синтетический латекс, вода, загуститель, кварцевый наполнитель, и целевые микродобавки по оригинальной рецептуре производителя.

Назначение: Адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок. В качестве сцепляющей грунтовки перед укладкой новой керамической плитки на старую. Для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному удалению. Продукт актуален для проведения ремонтных работ в старых домах, где применялись для пропитки и окрашивания стен олифа, масляные и алкидные краски.

Применение: Грунтовка полностью готова к применению. Перед использованием тщательно перемешать и наносить без разбавления на подготовленную поверхность кистью или валиком. После работы инструмент и руки промыть водой. Работать при температуре воздуха и основания не ниже +5º C, не наносить на промороженные поверхности. Разделительные вещества, такие как мел, известь, отслаивающиеся покрытия необходимо тщательно удалить. Выравнивающую штукатурку следует наносить только после полного высыхания грунта, промежуток времени между окончанием высыхания грунта и началом штукатурных работ должен быть как можно меньше, чтобы избежать оседания на поверхность строительной пыли. 
Расход: 0,25-0,5 кг на 1 м2  поверхности. Точный расход определяется пробным покрытием, зависит от впитывающей способности и структуры основания. 

Высыхание: 3-4 часа (при t +200С и относительной влажности воздуха не менее 65%)
Меры безопасности: не сливать в канализацию и водоемы, утилизировать как бытовые отходы.
Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления в плотно закрытой таре при температуре от +50С до +300С. Допускает транспортировку при температуре  -20ºС.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Эластичная акриловая штукатурка с минеральным наполнителем
 (база под колеровку)

Свойства: Время высыхания при температуре +200С и относительной влажности воздуха не менее  65%: на отлип 5-6часов, полное высыхание 36 часов.  Допускает влажную уборку. 

Цвет: Колеруется в любой желаемый цвет колеровочными пастами для водно-дисперсионных систем . Поверхность можно  окрашивать любыми водно–дисперсионными красками для внутренних и наружных работ.
Состав: Водная дисперсия акрилового сополимера, минеральные наполнители, загуститель, вода и целевые микродобавки Назначение: применяется для высококачественной декоративной отделки стен при выполнении как внутренних, так и наружных работ. Особенно рекомендуется для нанесения на быстро загрязняющиеся поверхности, в местах с возможным механическим воздействием (вестибюли, колонны), в местах повышенного увлажнения (цоколи). Фактуру можно создавать по различным минеральным (бетон, цементные штукатурки, кирпич) или деревянным поверхностям. Образует прочное дышащее, влагостойкое, устойчивое к воздействию окружающей среды покрытие, способное замаскировывать дефекты поверхности и одновременно создавать декоративный эффект.
Применение: основа для нанесения должна быть чистой, сухой, незамерзшей и не содержащей рыхлые или инородные частицы. Масляные и жировые загрязнения удалите раствором мыла или кальцинированной соды с последующей промывкой водой и сушкой поверхности. Подготовленную поверхность необходимо прогрунтовать. Перед применением продукт тщательно перемешайте, нанесите на чистую, сухую, зашпатлеванную и загрунтованную поверхность фактурным шпателем или валиком любой текстуры в зависимости от желаемого рисунка. Возможно нанесение шпателем с последующим разравниванием пластиковой кельмой. После работы инструмент и руки промойте теплой водой.

Расход: 1,0-1,5кг на 1 м2  поверхности (в зависимости от рельефа поверхности, выбранного рабочего инструмента, а также от желаемой фактуры покрытия).

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления в плотно закрытой таре при температуре от +50С до +300С. Допускает транспортировку при температуре -20ºС

_________________________________________________________________________________________________________________________________

